припои и флюсы для ручной пайки hi-tech 




Определяющим фактором качества паяльного припоя является процент вредных примесей, 
снижающих долговременную прочность паяного соединения. Высокочистые припои 
фирмы Radiel-Fondam (Франция) производятся только из металлов первой плавки. 
Продукция Radiel-Fondam успешно используется на производствах ABB, Alcatel, 
Bosch, Ericsson, Hitachi, HP, Matsushita, Peugeot, Philips, Sagem, Samsung, 
Sharp, Siemens, TDK, Texas Instruments и других.   Стоит попробовать!

свойства припойных сплавов

В таблице приведены типовые характиристики наиболее популярных сплавов, используемых в трубчатых припоях фирмы Radiel-Fondam

| Обозначение сплава | Sn60Pb40 |
| --- | --- |
| Состав сплава | олово 59,5% - 60,5 %; свинец - остальное |
| Температура оплавления, °C | 183 - 188 |
| Твердость по Бриннелю | 13 |
| Прочность на разрыв, Н / кв.мм | 33 |
| Электропроводность, % от меди | 11,5 |
| Типовое применение | наиболее рентабельный припой для электротехники и электроники |

| Обозначение сплава | Sn63Pb37 |
| --- | --- |
| Состав сплава | олово 62,5% - 63,5 %; свинец - остальное |
| Температура оплавления, °C | 183 |
| Твердость по Бриннелю | 14 |
| Прочность на разрыв, Н / кв.мм | 40 |
| Электропроводность, % от меди | 12 |
| Типовое применение | классический припой для электроники |

| Обозначение сплава | Sn62Pb36Ag2 |
| --- | --- |
| Состав сплава | олово 61,5% - 62,5 %; серебро 1,8% - 2,2 %; свинец - остальное |
| Температура оплавления, °C | 178 - 188 |
| Твердость по Бриннелю | 10 |
| Прочность на разрыв, Н / кв.мм | 45 |
| Электропроводность, % от меди | 15 |
| Типовое применение | надежная пайка серебро/золоченых контактов, серебра на керамике, SMD-компонентов |

| Обозначение сплава | Sn60Pb38Cu2 |
| --- | --- |
| Состав сплава | олово 59,5% - 60,5 %; медь 1,5% - 2,0 %; свинец - остальное |
| Температура оплавления, °C | 183 - 190 |
| Твердость по Бриннелю | 11 |
| Прочность на разрыв, Н / кв.мм | 45 |
| Электропроводность, % от меди | 13 |
| Типовое применение | соединения повышенной надежности на меди, в т.ч. для эксплуатации при низких температурах; пайка медных нелуженых контактов и проводов |

| Обозначение сплава | Sn96Ag4 бессвинцовый |
| --- | --- |
| Состав сплава | серебро 3,5% - 4,0 %; олово - остальное |
| Температура оплавления, °C | 221 |
| Твердость по Бриннелю | 14,8 |
| Электропроводность, % от меди | 14,3 |
| Типовое применение | нетоксичный припой для электроники, медицины, контактов с пищей; образует соединения высокой прочности; пригоден также для пайки стали |

| Обозначение сплава | Sn99,3Cu0,7 (Sn99Cu1) бессвинцовый |
| --- | --- |
| Состав сплава | медь 0,45% - 0,9 %; олово - остальное |
| Температура оплавления, °C | 227 (при 0,7% меди) - 240 |
| Твердость по Бриннелю | 14 |
| Электропроводность, % от меди | 14 |
| Типовое применение | наименее дорогостоящая бессвинцовая альтернатива традиционным оловянно-свинцовым припоям |

| Обозначение сплава | Sn96,5Ag3Cu0,5 (SAC305) бессвинцовый |
| --- | --- |
| Состав сплава | серебро 3%-3,5%, медь 0,45% - 0,55%, олово - остальное |
| Температура оплавления, °C | 217 |
| Твердость по Бриннелю | 14,8 |
| Электропроводность, % от меди | 14,3 |
| Типовое применение | самая распространенная бессвинцовая композиция с относительно низкой температурой плавления и улучшенными характеристиками смачиваемости |

флюсы в трубчатых припоях

В качестве флюсового сердечника (до 5 каналов) в трубчатых припоях фирмы Radiel Fondam применяются флюсы собственной разработки на канифольной основе с уникальной композицией ингредиентов, обеспечивающих хорошую смачиваемость, высокую производительность пайки, прочность и великолепный внешний вид паяных соединений. Краткая характеристика флюсов: FXM – некоррозионный безотмывочный безгалогеновый флюс c кислотным числом 380; CMA2 – некоррозионный слабоактивированный малоостаточный флюс с содержанием галогенов 0,41 и кислотным числом 205, допускающий безотмывочную технологию; CA2 – некоррозионный активированный флюс для пайки окисленных поверхностей; содержание галогенов 0,86; кислотное число 208; предпочтительна отмывка остатков. FXN – некоррозионный безгалогеновый малоостаточный флюс c кислотным числом 520, разработанный для бессвинцовых припоев и размещаемый в проволоке пятью каналами; допускает безотмывочную технологию.

непревзойденный флюс-крем для BGA Знаменитая фирма ERSA GmbH (Германия) предлагает ограниченный набор материалов высшего качества, отобранных экспертами как для собственных нужд фирмы, так и для комплексных поставок клиентам. Особым спросом пользуется флюс FMKANC-32 для всех видов BGA.