Таблица 1. Сравнительные характеристики типов конденсаторов

	Тип
NPO керамические
	Диэлектрическая абсорбция (DA)
< 0,1%
	Преимущества

Малый размер корпуса. Невысокая стоимость. Хорошая стабильность. Широкий выбор номиналов. Много поставщиков. Низкая индуктивность
	Недостатки

DA обычно мала, но может не указываться в спецификации

	Полистирол
	0,001%-0,002%
	Недорогие. Самый низкий DA. Широкий выбор номиналов. Хорошая стабильность
	Повреждается при температуре выше +85°С. Большие размеры корпуса. Высокая индуктивность

	Полипропилен
	0,001%-0,02%
	Недорогие. Самый низкий DA. Широкий выбор номиналов.
	Повреждается при температуре выше +105°С. Большие размеры корпуса. Высокая индуктивность

	Тефлон
	0,003%-0,02%
	Самый низкий DA. Хорошая стабильность. Работа при температуре выше +125°С. Широкий выбор номиналов
	Относительно дорогие. Большие размеры. Высокая индуктивность

	МОП
	0,1%
	Хорошая стабильность. Низкая цена. Работа при температуре выше +125°С. Низкая индуктивность
	Доступны только малые номиналы емкости

	Поликарбонат
	0,1%
	Хорошая стабильность. Низкая цена. Широкий диапазон температур
	Большие размеры. DA ограничивает применение только до восьмиразрядных приложений. Высокая индуктивность.

	Полиэфир
	0,3%-0,5%
	Приемлемая стабильность. Низкая цена. Широкий диапазон температур. Низкая индуктивность
	Большие размеры. DA ограничивает применение только до восьмиразрядных приложений. Высокая индуктивность.

	Монолитные керамические
	>0,2%
	Низкая индуктивность. Широкий выбор номиналов. Малые потери на ВЧ.
	Низкая стабильность.Плохая DA. Слишком большие размеры

	Слюдяные
	>0,003%
	Низкая индуктивность. Высокая стабильность. Номиналы доступны с точностью 1% и выше
	Малые номиналы (<10 нФ). Дорогие

	Электролитические (алюминий)
	Высокая
	Большие номиналы. Большие токи. Высокие напряжения. Малые размеры.
	Значительная утечка. Обычно поляризованные. Плохая стабильность. Плохая точность. Достаточно индуктивны.

	Электролитические (тантал)
	Высокая
	Малые размеры. Большие номиналы. Умеренная индуктивность
	Очень большая утечка. Обычно поляризованные. Дорогие. Плохая стабильность. Плохая точность


