Отличительные признаки полимерных пленок

| Вид полимерной пленки | Свойства пленок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Механические | Состояние поверхности | Оптические |  |  | Термические |  |  | Химические |  |  |
|  |  |  | Цвет | Прозрачность | Блеск | При внесении в пламя | Хар-р и окраска пламени | Запах продуктов горения | Кислото-стойкость | Щелочо-стойкость | Растворимость |
| ПП | Жесткая, слегка эластичная, стойкая к раздиру. | Гладкая | Бесцветный | Менее прозрачная | Средний | Горит в пламени и при удале-нии | Без копоти, внутри синеватое | Горящего парафина | Высокая | Высокая | В толуоле |
| ОПС | Жесткая, стойкая к раздиру. | Гремит металлическим звоном | Бесцветный | Прозрачная | Высокий | Легко загорается, горит вне пламени | Сильно коптит, желтоватое | Сладковатый, неприятный | Стоек к разбавленным | Стоек к разбавленным | Растворим в бироле |
| ПЭТФ | Жесткая, менее стой-кая к раздиру. | Гладкая | Бесцветный или коричневатый | Прозрачная | Средний | Плавится, загорается, легко гаснет | Светящееся | Сладковатый | Высокая, кроме серной, соляной и азотной кислот | Слабая | Растворим в фенолах и концентрир ованный кислотах |

(ПП) - Полипропилен

(ОПС) - Ориентированный полистирол

(ПЭТФ) – Полиэтилентерефталат (лавсан)