Таблица 1

Модуль упругости (модуль Юнга) различных материалов

| Материал | E, 109 Па | Материал | E, 109 Па |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 70,0-71,0 | Паутина | 3,0 |
| Бетон | 14,6-23,2 | Резина | 0,9 |
| Вольфрам | 415,0 | Свинец | 16,0-17,0 |
| Гранит | 49,0 | Сталь | 200,0-220,0 |
| Железо | 190,0-210,0 | Стекло | 50,0-60,0 |
| Капрон | 1,4-2,0 | Хлопок | 12,0 |
| Кирпичная кладка | 2,7-3,0 | Чугун серый, белый | 115,0-160,0 |
| Лед(при t=-4oC) | 10,0 | Шелковая нить | 13,0 |
| Мрамор | 56,0-73,0 | Шерсть | 6,0 |
| Органическое стекло | 2,9-4,1 | Эбонит | 3,0 |

Таблица 2

Механические характеристики различных материалов

| Материал | Прочность на сжатие, 106 Па | Прочность на растяжение, 106 Па | Модуль упругости, 109 Па |
| --- | --- | --- | --- |
| Бетон | 21,0 | 2,1 | 165,0 |
| Гранит | 145,0 | 4,8 | 517,0 |
| Дуб | 59,0 | 117,0 | 110,0 |
| Кость | 170,0 | 120,0 | 179,0 |
| Фарвор | 552,0 | 55,0 | - |